AERFLUX

ADDITIF LIQUIDE D’AERATION POUR LE BETON ET LE MORTIER

LE PROBLEME

Piéger à l’intérieur du mélange ciment/béton une quantité contrôlée de bulles d'air macroscopiques afin d'améliorer à la fois la conser-vation et les  caractéristiques du cycle gel-dégel du mélange.

DESCRIPTION

AERFLUX est un additif d'aération pour le béton et le mortier con-tenant de la résine de Visol et des substances tensioactives avec une action spéci-fique fluidisante. C'est un liquide brun qui est complète-ment soluble dans l'eau. AERFLUX ne contient pas de chlorure et n'affecte pas le temps de réglage du ciment. Avec AERFLUX, une quantité mesurée d'air est introduite dans le mélange de ciment sous forme de bulles d'air microscopiques qui ont une taille de diamètre comprise entre 20 et 100 microns ; ceci donne au béton et au mortier un effet thixotropique, ce qui augmente considérablement la plasticité. AERFLUX améliore la conservation du mélange grâce à l'effet de l'action fluidisante du composant sur le ciment et sur les particules très fines dans la matière inerte.

DOMAINE D'UTILISATION

AERFLUX est un additif qui peut être utilisé lors de la production de béton qui résiste aux cycles de gel/dégel et de dégivrage des sels dans l’exécution de travaux routiers. AERFLUX est utilisé dans la produc-tion du béton déjà mélangé qui sera transporté sur le site, revêtement de masse, béton pompé ou blanc léger, matière inerte. Il est égale-ment utilisé pour corriger la taille de la matière inerte, s'il y a un grand nombre de particules très fines. Dans le béton frais, l'air emprisonné agit comme un agrégat artificiel comparable à un sable très fin, ce qui réduit le besoin d’ajout d'eau supplémentaire. AERFLUX est adapté à la fabrication de mortier avec une durabilité et des caracté-ristiques de conservation amélio-rées ; Il remplace la chaux éteinte dans le mortier de ciment et de sable, améliorant l'apparence et éliminant la contraction et l’efflo-rescence causés par l'utilisation de la chaux qui n'est pas bien traitée.

COUVERTURE

Béton mince : 60-80 g x 100 kg de ciment (avec moins de 250 kg/m 3 de ciment). Béton : 60-80 g x 100 kg de ciment (avec moins de 250 kg/m 3 de ciment). Mortier pompé : 150-250 g x 100 kg de ciment. Mortier ordinaire : 100-150 g x 100 kg de ciment.

PRECAUTIONS

· L'air emprisonné agit comme un agrégat : le sable devrait donc être réduit proportionnellement au volume de l'air emprisonné.

· Le taux global de l'air emprisonné doit être vérifié de temps en temps comme il varie selon le type d'agrégat et le rapport eau/ciment.

· Une fois que AERFLUX a été ajouté à l’eau du mélange, il doit être utilisé immédiatement pour préparer le béton ou le mortier.

· Si AERFLUX gèle, il peut toujours être utilisé dès qu’il est décongelé.

· AERFLUX doit être stocké dans des récipients bien scellés protégés du gel et de l’action directe de la lumière solaire.

MESURES DE SECURITE

· En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

· En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

· Ne pas jeter de résidus dans la canalisation.

MODE D’EMPLOI

Il est recommandé d'effectuer une série de tests sur le site afin de déterminer le meilleur ratio ; Cela dépendra des exigences des pièces moulées et de ses environs. AERFLUX est ajouté soit directement à l’eau du mélange ou dans un mélangeur. Si la matière inerte est particulièrement sèche, elle devrait être saturée d'eau pour l'empêcher d’absorber l'additif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence ……………………………………………………………… liquide

Couleur …..………………………………………………………………. brun foncé

Poids spécifique (masse volumique) à + 20 ° C …….…. 1.04±0.02 kg/litre.

pH ………………………………………………………………………….… 12

Viscosité de Ford 4 à + 20 ° C …………………………………… 12 secondes

Solubilité dans l'eau au total ……………………………………. totale

Teneur en chlorure de calcium ..………………………………. néant

Durée de vie dans les emballages d’origine ……….……. 24 mois

AVANTAGES

· Il donne un effet thixotropique qui améliore la flexibilité

· Il améliore l'apparence du béton mince ou pauvre

· Il fournit une excellente résistance aux cycles de gel/dégel

· Il augmente l'adhérence du mélange à une réduction des saignements superficiels et la séparation des composants.

EMBALLAGE

Seaux de 20 kg

Boîtes de 5 kgAERFLUX