HYDROSEAL

Produit d’application liquide étanche avec un grand pouvoir de pénétration et de répulsion d’eau

PROBLEME :

La reconstruction et l’étanchéité des Terrace avec surfaces en carreaux est toujours chère et laborieuse. La solution la moins longue serait d’utiliser un produit qui étanche, en pénétrant les surfaces poreuses du carrelage lui-même, sans créer de couche superficiel susceptible d’apporter des moisissures.

DESCRIPTION :

HYDROSEAL est une solution incolore à faible viscosité, fabriqué avec des composants de résine non absorbant et des solvants organique d’étanchéités.

HYDROSEAL ne forme pas de couche superficielle sur le support. Il étanche en créant une barrière qui bloque les infiltrations d’eau sur les surfaces dégradées, sans la nécessité de restaurer, tout en maintenant la surface originale du carrelage.

HYDROSEAL convient aux surfaces accessibles sans les détériorer.

DOMAINE D’UTILISATION :

Il est utilisé pour étancher les carrelages aux sols, briques ou pavé lorsqu’il est impossible de les détruire sur les terraces, balcons, façades externes etc.…

Hydroseal est un agent étanche transparent maintenant l’apparence de la surface à traiter. Il pénètre sur toutes les fissures capillaires, microfissures et béton poreux entre carreaux, bloquant toutes les voies d’eau et stoppant les infiltrations.

POUVOIR COUVRANT :

Sur terraces, façades en carreaux : 3 a 7 m2 / litres

Sur brique en ciment et pavé : 1 a 2 m2 / litres

PRECAUTIONS :

- La surface a traité doit être libérer des huiles, graisses et tout autre produits susceptible d’entraver l’esthétisme de la surface.

- Couvrir les contours en aluminium et vitres avant traitement

- Appliquer le produit en temps ensoleillé

- Hydroseal doit être protégé de la pluie au moins 24h après son application

- Hydroseal est prêt a l’emploi, ne pas ajouter d’autre éléments

- A utiliser pour étancher les surfaces poreuse et fissures de moins de 1mm

REGLES DE SECURITES :

- Produit inflammable

- Eviter le contact avec la peau et les yeux

- En cas de contact, laver abondamment immédiatement

- A utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés

METHODE D’UTILISATION :

Si nécessaire, appliquer une fine couche de ciment sur les briques pour boucher les grosses fissures. Les carreaux, brique et autres doivent être secs et propre.

Hydroseal s’applique à la brosse en une seule couche.

Pour extraire le produit qui n’a pas été absorbé, utiliser du pétrole après 30mn max.

Le temps de séchage varie selon la température et la porosité de la surface, mais généralement il est de 1h.

La Terrace serait étanché après 24h, mais le séchage complet du produit pourrait prendre une semaine.